Главное управление образования и науки Алтайского края

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Троицкий агротехнический техникум»

(КГБПОУ «ТАТТ»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБПОУ «ТАТТ»

____________ А.А. Завьялов

«___»_____________ 2016 г.

АТТАТ Т

Арабочая программа

учебной дисциплины  ОП.09

«строительные материалы и изделия»

специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Троицкое

2016

Рабочая  программа учебной дисциплины   ОП. 09 «Строительные материалы и изделия» разработана на основе примерной программы, составленной в  соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Составитель:

Высоцкая Н.И. - преподаватель КГБПОУ «ТАТТ»

| Рассмотрена цикловой методической комиссией общетехнических и специальных дисциплин протокол № __ от «__»_______ 201 __ года Председатель ЦМК ______________________ А.Н.Калашников | СОГЛАСОВАНО заместитель директора по учебной работе от «__»________201__ года ___________________ Г.И. Кошкарова |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ:

стр.

1.Паспорт рабочей  программы  дисциплины________     4

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ_______________   9

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ    РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ _________  21

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ________      23

- ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Строительные материалы и изделия

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  специальности 08.02.01 Строительство зданий и сооружений.

  - Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

  - Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

•	определять плотность, влажность, водопоглощение и предел прочности  образцов материалов; и оценивать водостойкость материалов

•	определять прочность, плотность и влажность древесины;

•	определять ориентировочно вид главнейших горных пород;

•	оценивать качество кирпича осмотром и определять его марку;

•	определять назначение плитки   (фасадная, для пола, для интерьера);

•	отличать облицовочные стеклянные изделия от  керамических;

•	проводить испытания арматуры для бетона;

•	определять сроки схватывания и марку гипсового вяжущего и портландцемента;

•	определять вид и сорт извести;

•	определять марку битума;

•	тип полимера: термопластичный или термореактивный.;

•	определять насыпную плотность и зерновой состав заполнителя;

•	модуль крупности песка;

•	наличие вредных примесей в заполнителе;

•	межзерновую  пустотность крупного заполнителя;

•	выполнять подбор состава бетона и рассчитывать дозировку материалов для

•	бетономешалки;

•	определять прочность бетона в образцах;

•	подбирать состав кладочных и штукатурных растворов;

•	определять подвижность и марку растворов;

•	определять марки силикатного кирпича;

•	определять по внешним признакам вид полимерного материала;

•	определять марку строительного битума;

•	визуально определять вид и назначение рулонных материалов;

•	определять марку теплоизоляционных материалов;

знать:

•	основные структурные характеристики (плотность, пористость) и свойства (физические, механические и др.) строительных материалов;

•	особенности строения и свойства древесины;

•	основные породы деловой древесины,

•	виды материалов на основе древесины и их рациональные области применения;

•	классификацию горных пород;

•	основные виды горных пород, применяемые в строительстве;

•	виды изделий из камня;

•	свойства и принципы производства керамики;

•	основные виды керамических изделий и область их применения;

•	номенклатуру и свойства стеклоизделий;

•	свойства и рациональные области применения в строительстве черных и  цветных металлов;

•	виды стального проката;

•	классификацию минеральных  вяжущих;

•	роль воды при применении вяжущих;

•	свойства главнейших вяжущих веществ (извести, гипса, портландцемента и его разновидностей);

•	понятия: «сроки схватывания», «марка вяжущего»;

•	причины разрушения цементного камня водой и водными растворами солей и кислот;

•	основные виды  органических вяжущих;

•	их преимущества и недостатки по сравнению с минеральными вяжущими;

•	рациональные области применения; причины старения и методы замедления старения;

•	роль заполнителей;

•	классификацию заполнителей по крупности зерен;

•	вредные примеси, встречающиеся в заполнителе;

•	классификацию бетонов на минеральных вяжущих;

•	свойства тяжелого и легкого бетонов;

•	методы приготовления и укладки бетона;

•	особенности твердения бетона;

•	основные виды бетонов на органических вяжущих;

•	основы производства монолитного и сборного железобетона;

•	виды сборных железобетонных изделий;

•	классификацию строительных растворов;

•	свойства растворимых смесей;

•	роль компонентов в сложных растворах;

•	основные виды искусственных каменных материалов, их свойства и рациональные области применения;

•	особенности свойств полимеров;

•	состав пластмасс;

•	номенклатуру и рациональные области использования полимерных строительных материалов;

•	состав и свойства битума, дегтя и пека;

•	номенклатуру, свойства и область применения материалов на основе битума: кровельных, гидроизоляционных, герметизирующих мастик и лаков, асфальтобетонов;

•	эффективность применения различных теплоизоляционных материалов в строительстве;

•	номенклатуру теплоизоляционных материалов;

•	правила их применения и складирования;

•	назначение лакокрасочных материалов;

•	основные виды лаков и красок, их состав и роль компонентов.

Иметь представление:

•	об эстетических характеристиках материалов;

•	о добыче и обработке каменных материалов, методах повышения их долговечности;

•	о технологии производства стекла;

•	о технологии производства чугуна и стали;

•	о причинах и методах борьбы с коррозией;

•	о строении  органических вяжущих;

•	об использовании отходов промышленности в качестве заполнителей;

•	о роли бетона в строительстве;

•	о роли арматуры; методах ускорения твердения бетона;

•	об областях применения строительных растворов;

•	об основных изделиях на основе минеральных вяжущих;

•	об особенностях хранения и транспортировки строительных материалов на основе полимеров;

•	об особенностях хранения и перевозки битума, дегтя и материалов на их основе;

•	об основах теплопередачи;

•	о технике безопасности и перевозке, хранении и применении   лакокрасочных материалов.

  - Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки   обучающегося - 126 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 84 часа;

самостоятельной работы  обучающегося  - 42 часа.

- СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объём часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 126 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка | 84 |
| В том числе: |  |
| лабораторные занятия |  |
| практические занятия | 40 |
| контрольные работы | - |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 42 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Строительные материалы и изделия»

|  | Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | Объём часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  | Введение | Содержание учебного материала Строительные материалы – материальная основа строительства. Роль строительных материалов в народном хозяйстве России. Взаимосвязь и взаимное влияние материалов и архитектуры в историческом аспекте. Классификация строительных материалов по назначению, составу, структуре и методам изготовления. Понятие о стандартизации строительных материалов. Роль материалов в снижении трудоемкости и стоимости строительства, повышении качества, долговечности и энергоснабжении в строительстве. Строительные материалы и экология. | 2 |
|  | Раздел 1. Основные свойства строительных материалов |  | 14 |
|  | Тема 1.1. Структурные характеристики материала и парметры состояния | Содержание учебного материала Работа материала в сооружении; факторы, влияющие на материал в процессе его работы. Зависимость свойств материалов от его состава (материалы органические и неорганические) и структуры. Структурные характеристики материала и параметры состояния. Микро- и макроструктура. Аморфные и кристаллические вещества. Гомогенные и гетерогенные материалы. Анизотропия. Истинная и средняя плотность; пористость; насыпная плотность и межзерновая пустотность. Влажность материала. Тонкость размола и удельная поверхность | 2 |
|  |  | ##### Практическое занятие: Определение истинной, средней и насыпной плотности различных материалов | 2 |
|  | Тема 1.2. Физические свойства материала | Содержание учебного материала Свойства по отношению к воде: водопоглащение, гигроскопичность, морозостойкость, водо- и паропроницаемость, водостойкость.Свойства по отношению к действию тепла: теплопроводность, теплоемкость, огнестойкость, огнеупорность | 2 |
|  |  | ##### Практическое занятие: Определение водопоглощения и морозостойкости материала | 2 |
|  | Тема 1.3. Механичес-кие и специальные свойства материалов | Содержание учебного материала Механические свойства. Понятие о деформации и напряжении. Упругость, пластичность, хрупкость. Предел прочности. Твердость. Истираемость. Сопротивление удару. Специальные свойства: акустические, химические, радиационные. Старение и долговечность материала. | 2 |
|  |  | ##### Практическое занятие: Определение предела прочности и водостойкости материала | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: Эстетические характеристики материала (цвет, фактура, текстура). Понятие об экологических свойствах материалов. | 2 |
|  | Раздел 2. Древесные материалы |  | 16 |
|  | Тема 2.1. Роль древесины в строительстве. | Содержание учебного материала : Строение и состав древесины. Пороки древесины.Важнейшие свойства .Основные древесные породы применяемые в строительстве. Лесоматериалы и изделия из древесины. Защита древесины от гниения.. | 2 |
|  |  | Практическое занятие Изучение строения и состава древесины. Изучение микро- и макроструктуры древесины; ознакомление с образцами различных пород древесины. | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: Экономическая и экологическая характеристика древесины как строительного материала. | 2 |
|  | Тема 2.2. Физические и механические свойства | Содержание учебного материала Гигроскопичность древесины. Физические и механические свойства древесины; анизотропия древесины. Зависимость свойств от влажности; набухание древесины. Защита древесины от гниения и возгорания. | 2 |
|  |  | Практическое занятие Определение влажности, плотности и прочности древесины | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: Пороки древесины | 2 |
|  | Тема 2.3. Лесоматериалы и изделия из древесины | Содержание учебного материала Породы древесины, используемые в строительстве. Круглый лес. Сортамент пиломатериалов; столярные изделия, паркетные изделия. Клееные деревянные конструкции, шпон, фанера, древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты, фибролит, арболит и цементно-стружечные плиты. | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: Комплексное использование древесины | 2 |
|  | Раздел 3. Природные каменные материалы |  | 14 |
|  | Тема 3.1. Понятие о минеральных и горных породах | Содержание учебного материала Классификация горных пород по условиям образования. Строительные характеристики главнейших горных пород, используемых в строительстве (магматических, осадочных и метаморфических); связь строения породы с ее свойствами и долговечностью. | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: Коррозия природного камня и меры защиты от ее. | 2 |
|  | Тема 3.2. Природные каменные материалы в строительстве. Виды минералов и изделий из них | Содержание учебного материала Роль природных каменных материалов в строительстве: материалы для несущих и ограждающих конструкций, облицовочные материалы, заполнители для бетонов и растворов, сырье для получения других строительных материалов. Общее представление о добыче и обработке каменных материалов. Проблемы защиты окружающей среды. Методы повышения долговечности каменных материалов. | 2 |
|  |  | Практическое занятие Ознакомление с минералами и горными породами, применяемыми в строительстве. Оценка твердости горных пород. | 4 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: Методы повышения долговечности каменных материалов Проблемы защиты окружающей среды. | 4 |
|  | Раздел 4. Керамические и стеклянные материалы |  | 20 |
|  | Тема 4.1. Стеновые керамические материалы | Содержание учебного материала Краткие сведения по истории керамики. Основные свойства керамических материалов. Классификация керамических изделий. Сырьевая база керамики; свойства глин. Основные стеновые керамические материалы. Кирпич керамический обыкновенный; основы технологии производства; свойства; марки кирпича. Специальные виды кирпича и керамических камней: пустотелые, облегченные, лицевые; кирпич полусухого прессованиянологии производства керамики. | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: Экологическая и экономическая эффективность керамики. Кровельные керамические материалы | 4 |
|  |  | Практические занятия Ознакомление с различными видами кирпича и керамических камней, определение размеров Определение средней плотности кирпича Определение марки кирпича, количество кирпича для строительства здания заданных размеров | 6 |
|  | Тема 4.3 Отделочная керамика | Содержание учебного материала Облицовочная керамика. Керамика для облицовки фасадов: кирпич, плиты, плитки, ковровая мозаика. Керамика для облицовки интерьеров: плитки майоликовые и фаянсовые. Плитки для полов. Специальная керамика. Керамическая черепица. Керамические трубы и санитарно- техническая керамика. Кислотоупорная керамика. Огнеупорная и теплоизоляционная керамика. Керамзит и аглопорит. Основные технологии производства стекла. Свойства стекла. Номенклатура строительных стеклоизделий и рациональные области их применения. Стеклокристаллические материалы и каменное литье. | 2 |
|  |  | Практическое занятие: | 2 |
|  |  | Ознакомление с керамикой для облицовки стен и полов. |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: Технология изготовление плитки для полов Специальные виды керамических материалов | 4 |
|  | Раздел 5. Металлические материалы и изделия |  | 6 |
|  | Тема5.1.Основные свойства металлов | Содержание учебного материала Классификация металлов (чистые металлы и сплавы). Основные свойства металлов. Причины коррозии металлов и меры по борьбе с ней. | 2 |
|  | Тема 5.2.Черные и цветные металлы | Содержание учебного материала Черные металлы. Основы технологии производства чугуна и стали. Общие данные о составе и свойствах чугуна и стали. Влияние углерода на свойства стали и чугуна. Понятие о легированных сталях. Виды строительных изделий из черных металлов (прокатные изделия, арматура для бетона, трубы, профильные листы, декоративные изделия). Цветные металлы. Основные виды цветных металлов, применяемых в строительстве (алюминиевые и медные сплавы, свинец, цинк, титан) и их свойства | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: Коррозия металлов и способы ее защиты | 2 |
|  | Раздел 6. Минеральные вяжущие материалы |  | 12 |
|  | Тема6.1.Понятие и классификация вяжущих материалов | Содержание учебного материала Общие сведения о вяжущих веществах. Понятие «вяжущее вещество». Роль вяжущих в строительстве. Классификация вяжущих. Вяжущие воздушные и гидравлические. Воздушные вяжущие вещества. Глина как вяжущее вещество. Гипсовые вяжущие вещества: сырье и основные сведения о производстве; схватывание и твердение гипса; технические требования к ним. Известь воздушная: сырье, получение, гашение, виды, сорта, механизм твердения; применение извести в строительстве. Магнезиальные вяжущие вещества. Гидравлические вяжущие вещества. Придание извести гидравлических свойств. Активные гидравлические (пуццолановые) добавки. Гидравлическая известь и романцемент (краткие сведения в историческом аспекте). | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: Гидравлические вяжущие вещества. | 2 |
|  | Тема 6.2. Понятия и виды портландцемента | Содержание учебного материала Портландцемент: сырье, основные виды производства, химический и минеральный состав клинкера, свойства клинкерных минералов. Механизм твердения портландцемента. Основные свойства портландцемента и технические требования к нему. Марки портландцемента. Способы ускорения и замедления схватывания и твердения цемента. Коррозия цементного камня: причины, ее вызывающие, и меры предотвращения. Специальные виды портландцемента: быстротвердеющий, сульфатостойкий, белый и цветной, пластифицированный и гидрофобный. Пуццолановый портландцемент. Шлакопортландцемент; роль гранулированных шлаков в этом цементе. Глиноземистый цемент: сырье, состав, свойства, рациональные области применения. Расширяющиеся, напрягающие и безусадочные цементы. Их свойства и область применения. | 2 |
|  |  | Практическое занятие: Испытания портландцемента | 4 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: Жидкое стекло и кислотоупорный цемент | 2 |
|  | Раздел 7.Органические вяжущие вещества |  | 6 |
|  | Тема 7.1. Общие свойства органических вяжущих веществ. | Содержание учебного материала Общие свойства органических вяжущих веществ (строение молекул; природные и синтетические полимеры; термореактивные и термопластичные вяжущие; основные области применения). Старение органических вяжущих. Полимеры и проблемы экологии. Черные вяжущие: битумы и дегти. Битумы: получение, состав, основные свойства. Определение марки битумов. Дегти, пеки: получение, состав, основные свойства и отличия от битумов (антисептические свойства).Старение битумов и дегтей. Области применения черных вяжущих. Термопластичные полимеры (полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиизобутилен, поливинилацетат, поливинилхлорид). Главнейшие свойства этих полимеров; области применения. | 2 |
|  | Тема7.2.Термореактивные полимеры | Содержание учебного материала Термореактивные полимеры (фенолальдегидные, карбамидные, ненасыщенные полиэфиры, полиуретаны, эпоксидные полимеры). Главнейшие свойства этих полимеров; области применения. Каучуки, резины и каучукопородные полимеры. Природные полимерные продукты (природные смолы, олифы, целлюлоза и ее эфиры, животные клеи). | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: Добавки к органическим вяжущим (пластификаторы, отвердители и ускорители отверждения, стабилизаторы). | 2 |
|  | Раздел 8. Заполнители для бетона и растворов |  | 6 |
|  | Тема 8.1. Виды заполнителей | Содержание учебного материала Роль заполнителей (наполнителей) в бетонах, растворах и других наполненных материалах. Деление заполнителей на крупные, мелкие и порошкообразные (наполнители). Активные и усиливающие наполнители. Использование отходов промышленности (зол, шлаков, отходов горно-обогатительных комбинатов, лома железобетонных конструкций и т.п.) в качестве заполнителей. Мелкий заполнитель-песок. Оценка качества песка. Зерновой состав. Модуль крупности. Крупный заполнитель: гравий, щебень. Зерновой состав, межзерновая пустотность. Вредные примеси в крупном заполнителе. | 2 |
|  |  | Практическое занятие: Определение насыпной плотности песка, модуля крупности и содержания вредных примесей. | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: Вредные примеси в песке | 2 |
|  | Раздел 9 Бетоны |  | 7 |
|  | Тема 9.1. Основные сведения о бетоне, свойства бетонной смеси и бетона | Содержание учебного материала Основные сведения о бетоне. Классификация бетонов. Роль бетонов в строительстве. Тяжелый бетон. Материалы для жесткого бетона. Заполнители: песок, гравий и щебень, их свойства. Использование металлургических шлаков и других отходов промышленности в качестве заполнителей. Вода для приготовления бетона. Свойства бетонной смеси: удобоукладываемость (подвижность, жесткость), нерасслаиваемость, тиксотропные свойства бетонной смеси. Использование пластифицирующих добавок. Свойства бетона: прочность (зависимость прочности от состава); марки и классы бетона, усадка при твердении, плотность и морозостойкость бетона; водопроницаемость и коррозия бетона. | 1 |
|  | Тема 9.2. Укладка и уплотнение бетонной смеси | Практическое занятие 1.Подбор состава и приготовление тяжёлого бетона Приготовление пробных замесов. 2..Изготовление и испытание образцов на прочность. | 4 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: Полимерные добавки для модификации бетонов. Полимерцементные бетоны. Бетонополимеры - бетоны, пропитанные полимерами. Полимербетоны. Особенности свойств полимерсодержащих бетонов; области их применения. | 2 |
|  | Раздел 11. Строительные растворы |  | 3 |
|  | 11. 1. Общие сведения о строительных растворах | Содержание учебного материала Общие сведения о строительных растворах. Их классификация (по виду вяжущего, по назначению). Свойства растворных смесей: подвижность, водоудерживающая способность. Растворы с пластифицирующими и водоудерживающими добавками, растворы на смешанных вяжущих (известково-цементные, известково-гипсовые). Прочность растворов. Кладочные растворы. Штукатурные растворы. Специальные растворы: гидроизоляционные, инъекционные, рентгенозащитные и др. Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. | 1 |
|  |  | Практическое занятие Подбор состава строительного раствора Определение состава сложного раствора по таблицам | 2 |
|  | Раздел 12. Искусственные каменные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих веществ |  | 2 |
|  | Тема 12.1 Силикатный кирпич | Самостоятельная работа обучающихся: Арболит – бетон с заполнителем из отходов древесины Известково-кремнеземистые материалы автоклавного твердения. Силикатный кирпич (сырье, получение, свойства, область применения). Силикатные бетоны: плотные и ячеистые. Эффективность применения силикатных материалов. Изделия из гипса и гипсобетона (виды, свойства). Гипсокартонные листы, перегородочные камни и панели. Вентиляционные блоки из гипсобетона. | 2 |
|  | Раздел 13 Строительные пластмассы |  | 3 |
|  | Тема 13.1. Пластмассы: состав и назначение компонентов | Содержание учебного материала Пластмассы; состав и назначение компонентов: связующее (полимер), наполнитель, пластификатор, стабилизаторы и пигменты. Основные свойства пластмасс. Технологичность пластмасс. Номенклатура полимерных строительных материалов. Материалы для полов. Поливинилхлоридный линолеум (безосновный и на теплозвукоизоляционной основе), плитки для полов, ковровые изделия. Мастики для настилки линолеума и плиток. Монолитные (наливные) полимерные покрытия пола (эпоксидные, полиуретановые, водно-дисперсионные). Отделочные материалы: листовые и плиточные материалы, полипропиленовые и полистирольные плитки, моющиеся обои, погонажные изделия (плинтусы, поручни, наличники, пластмассовая «вагонка» и т.п.). Клеи и мастики для крепления отделочных материалов. Светопрозрачные изделия из пластмасс. Гидроизоляционные пленочные и мастичные материалы. Трубы: полиэтиленовые, поливинилхлоридные. Санитарно-технические изделия. Конструктивные полимерные материалы: стеклопластик, древесно-слоистые пластики, полимербетоны. Правила транспортирования и хранения строительных материалов на основе полимеров | 1 |
|  |  | Практическое занятие Ознакомление с основными видами полимерных строительных материалов. | 2 |
|  | Раздел 14. Виды кровельных материалов |  | 1 |
| Тема14.1 Виды кровельных материалов |  | Содержание учебного материала Битумные кровельные материалы: пергамин, рубероид; улучшение свойств рубероида и пергамина модификацией битума и заменой основы (стеклорубероид, фольгоизол и др.). Плиточные кровельные битумные материалы – мягкая черепица. Гидроизоляционные битумные материалы: гидроизол (рулонный и мастичный), фольгоизол, гидростеклоизол. Битумные и битумно-полимерные мастики кровельные и гидроизоляционные битумные эмульсии и пасты. Кровельные и гидроизоляционные материалы на основе дегтя – толь покровный и беспокровный. Герметизирующие материалы. Виды герметизирующих материалов: мастики (изол, УМС, тиоколовые), ленты (герлен) и упругоэластичные прокладки (гернит, вилотерм); их свойства, состав и область применения. Правила перевозки и хранения битума, дегтя и материалов на их основе. | 1 |
|  | Раздел 15. Теплоизоляционные и акустические материалы |  | 4 |
|  | Тема 15.1. Теплоизоляционные материалы | Содержание учебного материала Понятие о теплопередаче (теплопроводность, конвекция, лучеиспускание) и термическом сопротивлении строительных конструкций. Теплоизоляционные материалы: общие сведения о свойствах, марках; классификация по структуре, виду сырья, температуре применения, плотности, форме материала. Неорганические материалы. Минеральная вата и изделия из нее (маты, плиты), пеностекло, перлит, керамзит. Монтажная теплоизоляция: материалы на основе асбеста (листы, шнуры, мастичные составы), вермикулитовые материалы. Фольга как теплоизоляционный материал. Органические теплоизоляционные материалы. Общие свойства. Материалы на основе природного сырья: древесно-волокнистые плиты, камышит и пробковые материалы. Полимерные теплоизоляционные материалы листовые и блочные пенопласты (полистирольные, поливинилхлоридные, полиэтиленовые и т.д.), заливочные пенопласты (полиуретановые, фенолформальдегидные). Их характеристики и области рационального применения. Смешанные материалы: фибролит, арболит. Особенности их свойств. Технико-экономическое значение применения теплоизоляционных материалов в строительстве. Сбережение топливно-энергетических ресурсов с помощью теплоизоляционных материалов. | 2 |
|  |  | Практическое занятие Ознакомление с образцами главнейших теплоизоляционных материалов. | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: Акустические материалы и изделия. Понятие о звукоизоляции, звукопоглощении. Звукоизолирующие материалы: упругие прокладки, слоистые материалы. Звукопоглощающие материалы: пористые (ячеистый бетон), волокнистые (на основе минеральных и синтетических волокон); перфорированные плиты. | 6 |
|  | Раздел 16. Лакокрасочные материалы |  | 5 |
|  | Тема 16.1. Назначение, состав, применение лакокрасочных материалов | Содержание учебного материала Назначение лакокрасочных материалов. Современные виды лакокрасочных материалов; их состав и назначение компонентов. Связующие (пленкообразующие) вещества. Минеральные связующие (известь, жидкое стекло). Водорастворимые органические клеи (животные, казеиновые, эфиры целлюлозы и др.). Олифы (натуральные, синтетические). Лаки (нитролаки, битумные и пековые, синтетические олигомеры). Полимерные дисперсии (поливинилацетатные, акриловые). Красочные составы: водные клеевые краски, масляные краски, синтетические эмали, вододисперсионные и порошковые краски; их свойства, правила хранения и использования. Вспомогательные материалы: растворители, разбавители, сиккативы. Пигменты: их виды, свойства. Наполнители. Шпатлевки и грунтовки; их | 2 |
|  |  | Практическое занятие Приготовление нужного оттенка краски | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся: Правила смешивания красок |  |
|  |  | Итого: | 126 |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Строительные материалы и изделия»

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методической документации;

- комплект государственных стандартов в области строительных материалов;

- комплект строительных норм и правил;

- комплект образцов строительных материалов и изделий.

Технические средства обучения:

  - Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Попов К.Н. Строительные материалы и изделия [Текст]: Учеб. Попов К.Н., Каддо М.Б. - М.,: Высшая школа, 2002.

- Попов К.Н. Оценка качества строительных материалов [Текст]: Учеб. Попов К.Н. Каддо М.Б. Кульков О.В. - М.: Издательство АСВ, 2001.

- Попов Л.Н. Строительные материалы и изделия  [Текст]: Учеб. Попов Л.Н., Попов Н.Л – М.: ГУП ЦПП, 2000.

Дополнительные источники:

- Микульский В.Г.. Строительные материалы-М; Издательство АСВ, 2001.

- Байер В.Е. Архитекттурное материаловедение. - М.; Стройиздат. 1989.

- ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия [Текст].

- ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия [Текст].

- ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические условия [Текст].

- ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация [Текст].

- ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения [Текст].

- ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии [Текст].

- ГОСТ9179-77 Известь строительная. Технические условия [Текст].

- ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые. Технические условия [Текст].

- ГОСТ.379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия [Текст].

- ГОСТ 530-95 Кирпич и камни керамические. Технические условия [Текст].

- ГОСТ 7484-78 Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия [Текст].

- ГОСТ  4001-84 Камни стеновые из горных пород. Технические условия [Текст].

- ГОСТ 6133-84 Камни бетонные стеновые. Технические условия [Текст].

- ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистого бетона мелкие. Технические условия [Текст].

- ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости [Текст].

- ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе [Текст].

- ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия [Текст].

- ГОСТ 25 591-83 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования [Текст].

- ГОСТ 10923-93 Рубероид. Технические условия [Текст].

- ГОСТ 15879-70 Стеклорубероид. Технические условия [Текст].

- ГОСТ 20429-84 Фольгоизол. Технические условия [Текст].

- ГОСТ 2889-80 Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия [Текст].

- ГОСТ 30340-95 Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия [Текст].

- ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия [Текст].

- ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия [Текст].

- ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия [Текст].

- ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия [Текст].

- ГОСТ 25 192-82 Бетоны. Классификация и общие технические требования [Текст].

- ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава [Текст].

- ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия [Текст].

- ГОСТ 25820-83 Бетоны легкие. Технические условия [Текст].

- ГОСТ 25485-89 Бетоны ячеистые. Технические условия[Текст].

- ГОСТ 24211-91 Добавки для бетонов. Общетехнические требования [Текст].

- ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости [Текст].

- ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности [Текст].

- ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам [Текст].

- ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля [Текст].

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических, практических и лабораторных занятий путем тестирования, защиты лабораторных и практических работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |  |
| --- | --- | --- |
| Уметь: - определять плотность, влажность, водопоглощение и предел прочности образцов материалов; и оценивать водостойкость материалов - определять прочность, плотность и влажность древесины; - определять ориентировочно вид главнейших горных пород; - оценивать качество кирпича осмотром и определять его марку; - определять назначение плитки (фасадная, для пола, для интерьера); - отличать облицовочные стеклянные изделия от керамических; - проводить испытания арматуры для бетона; - определять сроки схватывания и марку гипсового вяжущего и портландцемента; - определять вид и сорт извести; - определять марку битума; - тип полимера: термопластичный или термореактивный.; - определять насыпную плотность и зерновой состав заполнителя; - модуль крупности песка; - наличие вредных примесей в заполнителе; - межзерновую пустотность крупного заполнителя; - выполнять подбор состава бетона и рассчитывать дозировку материалов для - бетономешалки; - определять прочность бетона в образцах; - подбирать состав кладочных и штукатурных растворов; - определять подвижность и марку растворов; - определять марки силикатного кирпича; | Экспертная оценка в ходе проведения лабораторных и практических работ Интерпретация результатов наблюдения за деятельностью обучающихся в процессе выполнения лабораторных и практических работ Экспертная оценка выполненных самостоятельных работ Экспертная оценка в ходе защиты лабораторных и практических работ и качества оформления отчетов. Экспертная оценка умения использовать полученные ранее знания и навыки для решения конкретных задач в процессе выполнения лабораторных и практических работ |  |
| 1 |  | 2 |
| - определять по внешним признакам вид полимерного материала; - определять марку строительного битума; - визуально определять вид и назначение рулонных материалов; - определять марку теплоизоляционных материалов; Знать: - основные структурные характеристики (плотность, пористость) и свойства (физические, механические и др.) строительных материалов; - особенности строения и свойства древесины; - основные породы деловой древесины, - виды материалов на основе древесины и их рациональные области применения; - классификацию горных пород; - основные виды горных пород, применяемые в строительстве; - виды изделий из камня; - свойства и принципы производства керамики; - основные виды керамических изделий и область их применения; - номенклатуру и свойства стеклоизделий; - свойства и рациональные области применения в строительстве черных и цветных металлов; - виды стального проката; - классификацию минеральных вяжущих; - роль воды при применении вяжущих; - свойства главнейших вяжущих веществ (извести, гипса, портландцемента и его разновидностей); - понятия: «сроки схватывания», «марка вяжущего»; - причины разрушения цементного камня водой и водными растворами солей и кислот; - основные виды органических вяжущих; - их преимущества и недостатки по сравнению с минеральными вяжущими; - рациональные области применения; причины старения и методы замедления старения; - роль заполнителей; - классификацию заполнителей по крупности зерен; |  | Экспертная оценка выполнения домашних работ Экспертная оценка выполненных самостоятельных работ Экспертная оценка результатов контрольных работ (тестирования) Экспертная оценка результатов устных опросов Экспертная оценка теоретических экзаменационных заданий по дисциплине Экспертная оценка результатов самостоятельного изучения отдельных тем программы. |
| 1 |  | 2 |
| - вредные примеси, встречающиеся в заполнителе; - классификацию бетонов на минеральных вяжущих; - свойства тяжелого и легкого бетонов; - методы приготовления и укладки бетона; - особенности твердения бетона; - основные виды бетонов на органических вяжущих; - основы производства монолитного и сборного железобетона; - виды сборных железобетонных изделий; - классификацию строительных растворов; - свойства растворимых смесей; - роль компонентов в сложных растворах; - основные виды искусственных каменных материалов, их свойства и рациональные области применения; - особенности свойств полимеров; - состав пластмасс; - номенклатуру и рациональные области использования полимерных строительных материалов; - состав и свойства битума, дегтя и пека; - номенклатуру, свойства и область применения материалов на основе битума: кровельных, гидроизоляцион-ных, герметизирующих мастик и лаков, асфальтобетонов; - эффективность применения различных теплоизоляционных материалов в строительстве; - номенклатуру теплоизоляционных материалов; - правила их применения и складирования; - назначение лакокрасочных материалов; - основные виды лаков и красок, их состав и роль компонентов. Иметь представление: - об эстетических характеристиках материалов; - о добыче и обработке каменных материалов, методах повышения их долговечности; - о технологии производства стекла; - о технологии производства чугуна и стали; - о причинах и методах борьбы с коррозией; |  | Экспертная оценка выполненных докладов, рефератов и др. (по выбору обучающихся) |
| 1 |  | 2 |
| - о строении органических вяжущих; - об использовании отходов промышленности в качестве заполнителей; - о роли бетона в строительстве; - о роли арматуры; методах ускорения твердения бетона; - об областях применения строительных растворов; - об основных изделиях на основе минеральных вяжущих; - об особенностях хранения и транспортировки строительных материалов на основе полимеров; - об особенностях хранения и перевозки битума, дегтя и материалов на их основе; - об основах теплопередачи; - о технике безопасности и перевозке, хранении и применении лакокрасочных материалов; |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНЫХ РАБОТ,

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ТИП, ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА И ФОРМУ ОТЧЕТНОСТИ

| № п/п | Наименование отчетной работы | Данные по планируемому объему часов на внеаудиторную самостоятельную работу |
| --- | --- | --- |
| #### 1 | Определение основных свойств строительных материалов. Данная расчетно-графическая работа включает в себя результаты выполнения заданий на лабораторные занятия №1-5 | 70% объема планируется к выполнению на практических занятиях, а 30% к выполнению за счет часов на внеаудиторную самостоятельную работу |
| 2 | Изучение строительных материалов. Данная работа включает в себя результаты выполнения заданий на практические занятия №1-5. | 80% объема планируется к выполнению на лабораторных занятиях, а 20% к выполнению за счет часов на внеаудиторную самостоятельную работу |
|  | Испытание строительных материалов. Данная работа включает в себя результаты выполнения заданий на лабораторное занятия № 6-16 | 70% объема планируется к выполнению на практических занятиях, а 30% к выполнению за счет часов на внеаудиторную самостоятельную работу |

Структура отчетной работы

- титульный лист;

- формулировка задания и исходная информация;

- пояснения к выполнению испытаний, измерений;

- расчетная часть;

- примечание;

- выводы, пояснения исполнителя;

- заключение преподавателя, составленное в соответствии со стандартизированными критериями оценки работ.

Критерии оценки выполнения студентом отчетных работ

| № п/п | Оцениваемые навыки | Методы оценки | Граничные критерии оценки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отлично | Неудовлетворительно |
| 1 | Отношение к работе | Наблюдение руководителя, просмотр материалов | Все материалы представлены в указанный срок, не требуют дополни-тельного времени на завершение | В отведенное для работы время не уложился |
| 2 | Способность выполнять измерения | Просмотр материалов | Четко заполняет данные измерений и выполняет необходимые расчеты | Большое число ошибок в расчетах, требуется доскональная проверка результатов измерений |
| 3 | Использование доступного технологического оборудования | Просмотр материалов, технологический контроль | Грамотно работает с приборами, соблюдает все правила и приемы работы, техники безопасности. Может иметь свободный доступ к приборам (без поддержки преподавателя) | Не способен без помощи преподавателя выполнять основные операции с приборами. Нет твердых знаний основных частей и правил работы. Не способен оценить роль и значение технологического оборудования, имеющегося в распоряжении |
| 4 | Умение использовать полученные ранее знания и навыки для решения конкретных задач | Наблюдение руководителя. Просмотр материалов | Без дополнительных пояснений (указаний) используют навыки и умения, полученные при изучении дисциплин: «Математика», «Химия» | Не способен использовать знания из одного раз- дела при решении задач разделов смежных дисциплин |
| 5 | Оформление работы | Просмотр материалов | Все материалы оформлены согласно принятым требованиям | Работа оформлена в высшей степени небрежно. Демонстрируемые измерения и расчеты просто не могут не привести к дополни- тельным ошибкам |
| 6 | Умение отвечать на вопросы, пользоваться профессиональной и общей лексикой при сдаче отчетной работы. | Собеседование | Грамотно отвечает на поставленные вопросы. Используя профессиональную лексику. Может обосновать свою точку зрения по проблеме. Четко видит цель | Показывает незнание предмета при ответе на вопросы, низкий интеллект, узкий кругозор, ограниченные словарные запас. Четко выраженная неуверенность в ответах и действиях |

Главное управление образования и науки Алтайского края

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Троицкий агротехнический техникум»

(КГБПОУ «ТАТТ»)

| Рассмотрено на заседании ЦМК общетехнических и специальных дисциплин Протокол №__ от «__»______2016г. Председатель ЦМК__________А.Н.Калашников | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР от «__»________________ 2016г. __________Г.И. Кошкарова |
| --- | --- |

Вопросы к экзамену

по учебной дисциплине ОП.08 Строительные материалы изделия

специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

- В чем разница между истинной и средней плотностью материала?

- Что такое морозостойкость и каковы методы ее определения?

- Каков физический смысл теплопроводности, отчего она зависит и какова ее размерность?

- Что такое огнестойкость и огнеупорность?

- Что такое прочность материала и чем она характеризуется?

- Что такое упругость, пластичность и хрупкость? Приведите примеры упругих и хрупких материалов.

- Что такое твердость и каковы методы ее определения?

- Назовите структурные элементы древесины, видимые невооруженным глазом и под микроскопом.

- Назовите древесные породы, применяемые в строительстве.

- Каковы важнейшие физико-механические свойства древесины?

- Перечислите основные пороки древесины.

- Назовите способы защиты древесины от гниения и поражения насекомыми.

- Какие вещества применяются в качестве антипиринов?

- Какие виды пиломатериалов вы знаете?

- Перечислите основные изделия, детали и конструкции из древесины, применяемые в современном строительстве.

- Что такое горная порода?

- Дайте определение минерала.

- Приведите квалификацию горных пород в зависимости от условий образования.

- Назовите свойства и область применения следующих (изверженных) горных пород: гранита, лабрадорита, базальта, вулканического туфа.

- Каковы условия образования и где применяют следующие осадочные горные породы: песок, известняк, мел?

- Назовите основные метаморфические горные породы, охарактеризуйте их свойства и укажите, для каких целей их применяют.

- Назовите основные виды природных каменных материалов и изделий, применяемых в строительстве.

- В чем причина разрушения природных каменных материалов в сооружениях? Какие методы следует применять для их защиты?

- Что представляют собой керамические материалы и изделия?

- Какие материалы применяют в качестве сырья для изготовления керамических материалов?

- Приведите классификацию керамических материалов и изделий.

- Какими показателями характеризуется качество керамического кирпича и где в строительстве его применяют?

- Перечислите основные керамические изделия для наружной облицовки зданий и сооружений.

- Какие керамические изделия применяют для внутренней облицовки стен и полов, и какие требования предъявляют к их качеству?

- Перечислите виды санитарно-технической керамики?

- Что такое керамзит и где его применяют?

- Какие существуют керамические огнеупорные материалы, каковы их свойства и для каких целей их применяют?

- Из каких сырьевых материалов изготавливают стекло?

- Каковы основные технические свойства стекла?

- Что представляет собой листовое стекло, и какие его разновидности применяют в строительстве?

- Перечислите изделия, изготавливаемые из стекла. Укажите, где их применяют.

- Изложите классификацию металлов.

- Какие виды строительных изделий изготавливают из черных металлов?

- Какие виды арматурной стали используют для железобетона?

- Перечислите виды коррозии металлов. Какие меры защиты стали от коррозии чаще всего используют  в строительстве?

- Перечислите цветные металлы и сплавы, применяемые в строительстве.

- Приведите классификацию минеральных вяжущих веществ.

- Кратко изложите технологию получения воздушной извести, способы ее гашения, свойства и область применения.

- Из какого сырья, и какими способами получают строительный гипс? Каковы его свойства и область применения?

- Что такое портландцемент, и из каких сырьевых материалов его изготавливают?

- Охарактеризуйте способы производства портландцемента.

- Каков минералогический состав портландцемента клинкера?

- В чем состоят основные положения теории твердения портландцемента?

- Изложите свойства портландцемента и область его применения.

- Расскажите о видах коррозии цементного камня и мерах борьбы с ней.

- Что представляют собой пластифицированные и гидрофобные портландцементы, и для каких целей их применяют?

- Каковы свойства пуццоланового портландцемента и область его применения?

- Назовите основные свойства шлакопортландцемента. Где его применяют?

- Каковы свойства и область применения глиноземистого цемента?

- Назовите основные виды органических вяжущих.

- Что такое битум, каковы его свойства и область применения?

- Какие виды термореактивных полимеров вы знаете? Перечислите область их применения.

- Какие виды термопластических полимеров вы знаете? Назовите область их применения.

- Перечислите природные полимерные продукты.

- Объясните роль заполнителей в бетонах и растворах.

- Виды заполнителей.

- Приведите классификацию бетонов.

- Что такое удобоукладываемость бетонной смеси, и какими методами ее определяют?

- Что такое марка бетона? На какие марки делятся тяжелые бетоны?

- Назовите и охарактеризуйте основные свойства бетона.

- Кратко изложите технологию приготовления бетонной смеси.

- С какой целью и при помощи каких механизмов уплотняют бетонную смесь?

- В чем состоит уход за уложенным бетоном?

- Назовите способы зимнего бетонирования.

- Перечислите и кратко охарактеризуйте специальные виды тяжелых бетонов?

- Какие пористые заполнители применяют для приготовления легкого бетона?

- Охарактеризуйте основные свойства и укажите область применения легких бетонов на пористых заполнителях.

- Каковы свойства и назначений газобетона?

- В чем преимущество сборных железобетонных изделий по сравнению с монолитными?

- Перечислите основные виды сборных железобетонных изделий, применяемых для жилищного и промышленного строительства.

- Назовите основные технологические процессы изготовления железобетонных изделий.

- Как армируют сборные железобетонные изделия?

- Кратко изложите процесс формирования железобетонных изделий.

- Что называют строительным раствором?

- Перечислите и кратко охарактеризуйте основные свойства растворной смеси.

- Каковы основные свойства строительных растворов?

- Назовите примерный состав кладочного раствора.

- Перечислите специальные строительные растворы.

- Расскажите о приготовлении строительных растворов.

- Из каких материалов изготавливают силикатный кирпич, каковы его свойства и область применения?

- Что представляют собой гипсовые облицовочные листы?

- Из каких исходных материалов изготавливают асбестоцементные изделия, и каковы их свойства?

- Назовите основные виды асбестоцементных изделий и укажите, где их применяют.

- Где в строительстве применяют фибролит?

- Что представляют собой пластмассы?

- Перечислите основные компоненты, входящие в состав пластмасс. Укажите их название.

- Охарактеризуйте основные свойства пластмасс.

- Назовите полимерные материалы, применяемые для покрытия полов.

- Какими полимерными материалами облицовывают стены?

- Какие погонажные изделия из полимеров используют в строительстве?

- Назовите санитарно-технические изделия из пластических масс.

- Какие виды мастик и клеев на основе синтетических смол применяют для крепления отделочных материалов?

- Что представляет собой рубероид, каковы его марки и для каких целей в строительстве   его используют?

- Что такое толь и где его применяют?

- Какие бывают виды кровельных мастик?

- Охарактеризуйте следующие материалы: рулонный гидроизол, металлоизол, стеклоизол. Укажите область их использования.

- Для каких целей предназначены герметирующие материалы? Какие их разновидности вы знаете?

- Какие материалы называют теплоизоляционными?

- Назовите органические теплоизоляционные материалы и укажите область их применения.

- Какие теплоизоляционные материалы получают на основе пластических масс, каковы их свойства и область применения?

- Что такое минеральная вата, как ее получают и для каких целей используют в строительстве?

- Назовите изделия из минеральной и стеклянной ваты, охарактеризуйте их свойства и укажите область применения.

- Что такое пеностекло и каковы его свойства?

- Что представляют собой лакокрасочные составы, и для каких целей их применяют?

- Что такое пигменты, и каковы их свойства?

- Какие виды связующих веществ используют в лакокрасочных составах?

- Дайте характеристику масляным краскам. Где их применяют?

- Что такое эмали? Назовите область их применения.

- Охарактеризуйте полимерцементные краски и укажите их использование.

Преподаватель                               Высоцкая Н.И.